# MERKBLATT

April 2007, ersetzt Januar 2007

PRODUKTNAME	Flügger Combi Grund				(Flügger Combi Grund)

# PRODUKTBESCHREIBUNG

Typ: Grundierungsmittel, wässerig.

Flügger Combi Grundierung ist ein wässeriges, pigmentiertes Grundierungsmittel.

# PRODUKTVERWENDUNG

Wird als Grundierungsmittel auf mineralische Unterlagen verwendet, um möglichst gute Unterlage vor Verklebung gewöhnlicher Tapete und Strukturtapete zu sichern.

Flügger Combi Grundierung minimiert das Risiko, dass die Tapete sich in den Nähten zieht, fixiert die Tapete auf dem Untergrund und ergibt einen gleichmäßig saugenden Untergrund.

Kann auch als Grundierung auf existierende Tapete vor Verklebung neuer Tapete verwendet werden. Verdeckt eventuelles Durchscheinen der Farbe.

Flügger Combi Grundierung ist auch geeignet als Grundierungsmittel auf z.B. Beton, Gipskartonplatten und Oberflächen, die mit Sandspachtel gefüllt worden sind, vor Anstrich mit Wand- und Deckenfarbe.

Weiter als Vorstrichfarbe und Offenbarung von Porenlöchern in Beton zu verwenden.

Die Unterlage muss rein, trocken, tragfähig und zur Tapetenverklebung geeignet sein.

Die Flügger Combi Grundierung mit Pinsel, Roller oder Spritze auftragen. Beim Spritzen ist et wichtig, dass die Schichtdicke mäßig ist, höchstens 300 µ.

Mindesttemperatur bei Auftragung: +5(C. Max. Luftfeuchtigkeit 80 % RF.

NB! Flügger Combi Grundierung wird nicht empfohlen auf Untergründe, wo Wandbekleidung mit Kleber zu verkleben ist. Hier wird Grundierung mit Flügger Tiefgrund empfohlen.

TECHNISCHE DATEN

| Spez. Gewicht: | 1,3 kg/Liter |
| --- | --- |
| Füllstoff: | Gew.%: 49 Vol.%: 33 |
| Ergiebigkeit: | Etwa 8 m²/Liter |
| Auftragungstemperatur: | Mindesttemperatur bei Auftragung und Trocknen/Erhärtung: +5( C. Max. Luftfeuchtigkeit 80 % RF. |
| Trockenzeit bei 20°C, 60 % RF: | Berührungstrocken: | Unter 1 Stunde |
|  | Trocken für Wiederbehandlung: | 2-3 Stunden |
| Verdünnung: | Unverdünnt verwenden |
| Reinigung von Werkzeug etc.: | Sofort mit heißem Wasser |
| Aufbewarung: | Kühl, frostfrei und dicht verschlossen |

Umwelt und Sicherheit:			Sicherheitsregeln 1993: 00-1

2007-11-15/lema

Die Flügger Gruppe

Flügger Beratung, Islevdalvej 151, DK-2610 Rødovre    Telefon +45 7630 3380    Fax: +45 7630 3389

Immer sicherstellen, dass dieses Produktmerkblatt die späteste Ausgebung ist. Die Produkteigenschaften können sich mit der technologischen Entwicklung ändern. Alle Auskünfte sind auf geltendem Gesetz, Laboratoriumsprüfungen und praktischer Erfahrung basiert.