|  |  |
| --- | --- |
| **Produktdatenblatt Flügger Facade Anti-green** |  |

(Flügger Facade Anti-green)

**Produkteigenschaften**

Konzentriertes Anti-Fouling-Reinigungsmittel

Reinigt und schafft Langzeitschutz gegen Fouling

Auch als Spray erhältlich

|  |  |
| --- | --- |
| · | Wirksames Entfernen von Algen, Schmutz und Moos |
| · | Zur Reinigung und Auffrischung |
| · | Langzeitwirkung |

**Anwendungsbereich**

Zur Verwendung im Außenbereich an Fassaden, Mauerwerk, Holz, Dachpfannen, Glas, Kunststoff, usw.

**Verarbeitung**

Flügger Facade Anti-green wie unter "Verdünnung" beschrieben anmischen

Mindest-Verarbeitungstemperatur 5 °C. Bitte beachten Sie, dass sich die Wirkung bei höheren Anwendungs-Temperaturen, z.B. 20 °C, verstärkt und beschleunigt und die Wartezeit verkürzt.

**Reinigung vor dem Malen**

Schmutz und Bewuchs mit Flügger Facade Clean gemäß Anweisung auf der Verpackung entfernen. Dann Flügger Facade Anti-green auftragen und trocknen lassen.

Danach kann die Farbe aufgetragen werden.

**Reinigung ohne anschließendes Malen**

Mit Niederdruck-Spritze aufsprühen oder mit Pinsel oder Rolle auftragen, bis der Untergrund gesättigt ist. Nach 1-4 Tagen, je nach Stärke des Bewuchses, die Rückstände mit einer harten Bürste und Wasser entfernen.

Wenn der Untergrund die Reinigung mit einem Hochdruckgerät verträgt können Sie die Rückstände auch damit entfernen.

**Vorbeugende Reinigung**

Flügger Façade Anti-green eignet sich sehr gut als vorbeugender Schutz gegen Fouling. Auftragen und ohne Abwaschen trocknen lassen.

**Gute Praxis**

Gefährdete Flächen öfter auf Befall überprüfen und diesen entfernen.

**Technische Daten**

Typ: Reinigungskonzentrat

Dichte: 1,05 kg/l

pH-Wert: Ca. 8 (unverdünnt)

 ca. 8 (gebrauchsfertig)

Feststoffe: Gewichts- % : 4

Ergiebigkeit: 1 Liter gebrauchsfertiger Lösung:

 Ungefähr 10 m²

Verdünnung: 1 Liter auf 10 Liter Wasser

Reinigung der Arbeitsgeräte: Mit Wasser

Enthält: Wasser (7732-18-5)

 Didecyldimethylammoniumchlorid

 7173-51-5)

Lagerung: Kühl, frostfrei und dicht verschlossen.

Code: FACADE ANT März 2011, ersetzt Dezember 2010