# MERKBLATT

August 2007, ersetzt Dezember 2006

PRODUKTNAME	Flutex 2S								(Flutex 2S)

# PRODUKTBESCHREIBUNG

Typ: : Acryldispersionsfarbe für Decken, vollmatt.

Flutex 2S ist eine satte Dispersionsfarbe für Decken mit guter Deckkraft.

Ergibt eine schöne vollmatte und reflexfreie Oberfläche.

Flutex 2S ist besonders geeignet, wo ebene und glatte Oberflächen mit minimaler Struktur gewünscht sind, wie z.B. an Decken von Gipsplatten mit oder ohne Glasvlies.

Die reflexfreie Oberfläche ist ebenfalls gut geeignet an großen, zusammenhängenden Deckenarealen oder an Oberflächen, wo Lichteinfall durch große Fensterparteien sonst Streichspuren und Unterschiede in der Rollerstruktur offenbaren würde.

Flutex 2S hat wesentlich bessere Eigenschaften bei Fleckreparaturen als andere Deckenfarben.

# PRODUKTVERWENDUNG

Verwendbar innen an Decken, wo eine gut abgebundene, gleichartige und reflexfreie Oberfläche gewünscht  ist, mit weniger Anspruch an Strapazierfähigkeit und Reinigungsfreundlichkeit.

Der Untergrund muss rein, trocken und tragfähig und für Malerbehandlung geeignet sein. Reinigung vor Neuanstrich mit Fluren 37 Grundreiniger. Leicht abfärbende oder saugende Flächen mit Flügger Tiefgrund  grundieren.

Mit Pinsel, Rolle oder Spritze auftragen.

Isoliert nicht gegen Durchschlag von wasserlöslichen Farbstoffen, Wasserflecken und Nikotin. Bei Risiko für Durchschlag mit Flügger Iso Grund grundieren.

TECHNISCHE DATEN

| Spez. Gewicht: | 1,38 kg/Liter |
| --- | --- |
| Glanz: | 2, vollmatt |
| Füllstoff: | Gew.%: 55 Vol.%: 35 |
| Ergiebigkeit: | 6-8 m²/Liter |
| Auftragungstemperatur: | Mindesttemperatur bei Auftragung und Trocknen/Erhärtung: +5( C. Max. Luftfeuchtigkeit 80 % RF. |
| Trockenzeit bei 20°C, 60 % RF: | Berührungstrocken: | 2 Stunden |
|  | Trocken für Wiederbehandlung: | 4 Stunden |
|  | Durchgehärtet: | Mehrere Tage |
| Nassabriebbeständigkeit: | Klasse 3 nach EN 13300 |
| Verdünnung: | Wasser |
| Reinigung von Werkzeug etc.: | Wasser |

Umwelt und Sicherheit:			Sicherheitsregeln 1993: 00-1

2007-11-15/lema

Die Flügger Gruppe

Flügger Beratung, Islevdalvej 151, DK-2610 Rødovre    Telefon +45 7630 3380    Fax: +45 7630 3389

Immer sicherstellen, dass dieses Produktmerkblatt die späteste Ausgebung ist. Die Produkteigenschaften können sich mit der technologischen Entwicklung ändern. Alle Auskünfte sind auf geltendem Gesetz, Laboratoriumsprüfungen und praktischer Erfahrung basiert.