# MERKBLATT

Mai 2006, ersetzt April 2003

PRODUKTNAME	Flügger Heizkörperfarbe				(Flügger Radiatormaling)

# PRODUKTBESCHREIBUNG

Typ: Acryldispersionsfarbe.

Flügger Heizkörperfarbe ist eine reine Acryldispersionsfarbe besonders für Eisen vorgesehen.

Die Farbe hat gute Arbeitseigenschaften und ein gutes Zusammenfließen. Heizkörperfarbe verträgt Temperaturen bis zu 80°C.

Flügger Heizkörperfarbe vergilbt nicht.

# PRODUKTVERWENDUNG

Verwendung auf Wasser- und Elektro-Heizkörper samt Rohre und andere Gegenstände, die konstanter Wärme ausgesetzt sind.

Die Unterlage muss rein, trocken, tragfähig und für Malerbehandlung geeignet sein. Reinigung vor Neuanstrich mit Fluren 37 Grundreiniger.

Blankes Eisen und Metall mit rostverhütender Farbe vorbehandeln. Pulverlackierte Oberflächen mattschleifen.

Pulverlackierte Oberflächen eventuell mit Grundanstrich behandeln.

Mit Pinsel, Roller oder Spritze auf kalten Heizkörper auftragen.

NB! Bei Behandlung von früher pulverlackierten Heizkörpern soll man etwa 1 Stunde nach Auftrag der Heizkörperfarbe den Heizkörper heizen, um Haftfähigkeit zu erreichen.

TECHNISCHE DATEN

| Spez. Gewicht: | 1,26 kg/Liter |
| --- | --- |
| Glanz: | 40, halbglänzend |
| Füllstoff: | Gew.%: 48 Vol.%: 33 |
| Ergiebigkeit: | 10 m²/Liter |
| Auftragungstemperatur: | Mindesttemperatur bei Auftragung und Trocknen/Erhärtung: +5( C. Max. Luftfeuchtigkeit 80 % RF. |
| Trockenzeit bei 20°C, 60 % RF: | Berührungstrocken: | 1 Stunde |
|  | Trocken für Wiederbehandlung: | 12 Stunden |
|  | Durchgehärtet: | Mehrere Tage |
| Verdünnung: | Unverdünnt verwenden |
| Reinigung von Werkzeug etc.: | Wasser und Seife |

Umwelt und Sicherheit:			Sicherheitsregeln 1993: 00-1

2007-11-15/lema

Die Flügger Gruppe

Flügger Beratung, Islevdalvej 151, DK-2610 Rødovre    Telefon +45 7630 3380    Fax: +45 7630 3389

Immer sicherstellen, dass dieses Produktmerkblatt die späteste Ausgebung ist. Die Produkteigenschaften können sich mit der technologischen Entwicklung ändern. Alle Auskünfte sind auf geltendem Gesetz, Laboratoriumsprüfungen und praktischer Erfahrung basiert.