# MERKBLATT

November 2008, ersetzt August 2006

PRODUKTNAME	Flügger Interieur 50				(Flügger Interiør Panel 50)

# PRODUKTBESCHREIBUNG

Typ: Acrylemail, halbglänzend.

Interieur 20 ist ein halbglänzendes Acrylemail mit Eigenschaften, die Alkyldemail sehr ähnlich sind, d.h. eine harte und reinigungsfreundliche Oberfläche aber ohne Vergilbungstendenzen. Gutes Zusammenfließen.

Isoliert nicht Durchschlag von wasserlöslichen Farbstoffen, Wasserflecken und Nikotin.

Getönte Farben können in der ersten Gebrauchsfase kleinere Abfärbung geben.

Bitte bemerken, dass die Deckkraft bei getönten Farben auf der Aufkleber angegeben wird.

# PRODUKTVERWENDUNG

Wird innen als Schlussanstrich von Holzwerk wie z.B. Türen, Türbekleidungen, Paneelen, Einfassungen, Küchenfronten und Möbeln sowie rostgeschütztem Eisen und Metall verwendet.

Auch verwendbar für die innere Seite von Fenstern sowie Falz und Kant.

Die Unterlage muss rein, trocken, tragfähig, und für Malerbehandlung geeignet sein. Neues oder bares Holz mit Interieur Grundanstrich grundieren. Reinigung vor Anstrich mit Fluren 37 Grundreiniger. Blanke und früher gestrichene Flächen mattschleifen und eventuell mit Interieur 5 Zwischen- und Schlussanstrich vorbehandeln.

Mit Pinsel, Roller, Farbkissen oder Spritze auftragen. Schönstes Ergebnis wird durch zwei Behandlungen erreicht.

NB! Beim Anstrich von Profilbrettern und ähnlichen Gegenständen ist es zu erwarten, dass bares oder unbehandeltes Holz hervortritt und sichtbar wird – mit der Zeit. Es beruht darauf, dass das Holz sich zusammenzieht, z.B. im Winter bei niedriger Luftfeuchtigkeit.

TECHNISCHE DATEN – weiß

| Spez. Gewicht: | 1,22 kg/Liter |
| --- | --- |
| Glanz: | 50, halbglänzend |
| Füllstoff: | Gew.%: 46 Vol.%: 33 |
| Ergiebigkeit: | 8-12 m²/Liter |
| Auftragungstemperatur: | Mindesttemperatur bei Auftragung und Trocknen/Erhärtung: +5( C. Max. Luftfeuchtigkeit 80 % RF. |
| Trockenzeit bei 20°C, 60 % RF: | Berührungstrocken: | 1 Stunde |
|  | Trocken für Wiederbehandlung: | 16 Stunden |
|  | Durchgehärtet: | Mehrere Tage |
| Verdünnung: | Wasser |
| Reinigung von Werkzeug etc.: | Wasser |

Umwelt und Sicherheit:			Sicherheitsregeln 1993: 00-1

2008-11-11/lema

Die Flügger Gruppe

Flügger Beratung, Islevdalvej 151, DK-2610 Rødovre    Telefon +45 7630 3380    Fax: +45 7630 3389

Immer sicherstellen, dass dieses Produktmerkblatt die späteste Ausgebung ist. Die Produkteigenschaften können sich mit der technologischen Entwicklung ändern. Alle Auskünfte sind auf geltendem Gesetz, Laboratoriumsprüfungen und praktischer Erfahrung basiert.