# MERKBLATT

November 2007, ersetzt November 2006

PRODUKTNAME	Flügger 90 Classic, Grundieröl		(Flügger 90 Classic, Grundolie)

# PRODUKTBESCHREIBUNG

Typ: Grundieröl

Alkydölbasiertes Grundieröl für Holz.

Dringt in das Holz tief ein, füllt die Poren des Holzes und sichert die Haftfähigkeit der nachfolgenden Behandlung. Sichert effektiven Schutz gegen Schimmel sowohl in dem Holz als auch in der nachfolgenden Oberflächebehandlung. Minimiert Rißbildung in dem Holz.

# PRODUKTVERWENDUNG

Wird außen zur Grundierung von neuem und altem unbehandeltem oder abgebautem, barem Holz verwendet. Innen nur auf Fenster und Außentüren.

Die Unterlage muss saugend, rein, trocken und tragfähig sein. Reinigung von früher behandelten Flächen mit Flügger Fassadenreiniger oder Fluren 37 Grundreiniger. Schimmel mit Fluren 39 Schimmelreiniger entfernen. Abgebaute Holzfaser, lose, alte Farbe oder Holzschutz  gründlich abreinigen.

Vor Gebrauch schütteln.

Mit Pinsel auftragen. Überschüssiges Grundieröl abwischen.

Muss mit Farbe oder Holzschutz als Schlussanstrich innerhalb 14 Tagen gestrichen werden.

NB! Feuchtigkeit des Holzes vor Anstrich soll folgende Angaben nicht überschreiten:

- Fenster und Türe: 12% +/- 3

- Dachüberstände, Zäune und Täfelung: 18%

TECHNISCHE DATEN

| Spez. Gewicht: | 0,84 kg/Liter |
| --- | --- |
| Füllstoff: | Gew.%: 22 Vol.%: 19 |
| Ergiebigkeit: | 5-10 m²/Liter abhängig von der Rauheit des Untergrundes |
| Auftragungstemperatur: | Mindesttemperatur bei Auftragung und Trocknen/Erhärtung: +10( C. Max. Luftfeuchtigkeit 80 % RF. |
| Trockenzeit bei 20°C, 60 % RF: | Berührungstrocken: | 2 Stunden |
|  | Trocken für Wiederbehandlung: | Alkydfarbe: 15 Min nass im nass Wässerige Farbe: 16 Stunden |
|  | Durchgehärtet: | Mehrere Tage |
| Verdünnung: | Unverdünnt verwenden |
| Reinigung von Werkzeug etc.: | Lackbenzin |

Umwelt und Sicherheit:			Sicherheitsregeln 1993: 2-1

2008-01-21 lema

Die Flügger Gruppe

Flügger Beratung, Islevdalvej 151, DK-2610 Rødovre    Telefon +45 7630 3380    Fax: +45 7630 3389

Immer sicherstellen, dass dieses Produktmerkblatt die späteste Ausgebung ist. Die Produkteigenschaften können sich mit der technologischen Entwicklung ändern. Alle Auskünfte sind auf geltendem Gesetz, Laboratoriumsprüfungen und praktischer Erfahrung basiert.