| Produktdatenblatt Flügger Sandplast LW |  |
| --- | --- |

Produkteigenschaften

Flügger Sandplast LW ist ein feinkörniger Sandfüller, besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und hohe Belastungen.

| · | Wasserdicht |
| --- | --- |
| · | Hochfest |
| · | Blaugetönt zur Vermeidung von "Ferien" |

CE Gipsplatten-Fugenfüller

Reaktion auf Feuer: F. Biegefestigkeit; min. 320 N

CE Vollfüller

Innenraumgips mit organischem Bindemeittel. Haftung>0,3 Mpa. Reaktion auf Feuer: B

Anwendungsbereich

Geeignet für Feuchträume wie Bad und Küche. Einsatz zur Reparatur und Ganzflächenspachtelung von Decken und Wänden aus Gips, Beton, Leichtbeton und bereits gestrichenen Flächen.

Der Untergrund muss sauber, trocken und stabil sein.

Verarbeitung: Spachteln von Hand

Behandlung mit Flügger Versiegelung auf Wasserbasis vor weiterer Behandlung.

Flügger Combi Primer ist ebenfalls als Vorbehandlung bei gespachtelten Flächen geeignet.

In Trockenräumen sollte Flügger Sandplast LW mit einem geeigneten Produkt beschichtet werden.

Hinweis: Beim Schleifen Schutzbrille und Staubschutzmaske tragen.

Technische Daten

Type:                            Leichte Füllmasse für Nassräume

Farbe:                           bläuliches Grau

Dichte:                          1,0 kg/Liter

Feststoffe:                      Gewicht 58 %:         Vol. %:56

Ergiebigkeit:                    0,5-2,0 m² pro Liter bei einem Auftrag.

Trockenzeit bei 20 °C, 60 % rel  staubtrocken  2 Stunden

Luftfeuchtigkeit                 Wartezeit bis zum 2. Auftrag: 24 Stunden

voll ausgehärtet nach:  mehreren Tagen

Haftung auf Beton:               1,4 N/mm²

Schichtdicke:                    Max. 5 mm

Korngröße:                       Max. 0,2 mm

Verdünnungsmittel:               Wasser. Verdünnung normalerweise nicht erforderlich

Reinigung der Arbeitsgeräte, usw.:  mit Wasser:

Lagerung:                        Kühl, frostfrei und dicht verschlossen.

Code: SANDPL LW                   April 2011, ersetzt November 2010

Stellen Sie sicher, das Sie stets mit dem aktuellen Produktdatenblatt arbeiten. 
Lesen Sie bitte auch die Angaben auf dem Etikett sowie den Anwendungsführer auf unserer Website  www.flugger.dk 
Alle Angaben beruhen auf den geltenden Gesetzen, Laborversuchen und praktischer Erfahrung. 
Kontakt: produktsupportdk@flugger.com Tel. +45 76 30 33 80.