# MERKBLATT

Oktober 2008, ersetzt Februar 2007

PRODUKTNAME	Flügger Sandplast LG				(Flügger Sandplast LG)

# PRODUKTBESCHREIBUNG

Typ: Leichter, grober Spachtel.

Flügger Sandplast LG ist ein gebrauchsfertiger, grobkörniger, allseitiger Sandspachtel mit leichten Füllstoffen.

Sandplast LG kann in Schichtdicken bis zu 15 mm bei Hand aufgetragen werden.

# PRODUKTVERWENDUNG

Innen in trocken Räumen für Flecken- und Vollspachteln von z.B. Beton, Leichtbeton, Leca, Putz und früher gestrichene Flächen verwenden.

Die Unterlage muss rein, trocken, tragfähig, und für Malerbehandlung geeignet sein.

Mit Breitspachtel auftragen.

Mit Flügger Tiefgrund vor weiterer Behandlung grundieren.

Gespachtelte Oberflächen können auch mit Flügger Combi Grund grundiert werden.

Flügger Sandplast LG kann mit z.B. Flügger Sandplast LH oder Flügger Sandplast LF überspachtelt werden, wenn eine feinere Oberfläche erforderlich ist.

NB! Beim Schleifen ist Augenschutz und Staubfiltermasche geboten.

TECHNISCHE DATEN

| Spez. Gewicht: | 0,8 kg/Liter |  |
| --- | --- | --- |
| Füllstoff: | Gew.%: 53 |  |
| Ergiebigkeit: | 0,5-2,0 m²/Liter und Behandlung |  |
| Auftragungstemperatur: | Mindestens +5° C |  |
| Trockenzeit bei 20°C, 60 % RF: | Berührungstrocken: | 2-4 Stunden |
|  | Trocken für Wiederbehandlung: | 24 Stunden |
|  | Durchgehärtet: | Mehrere Tage |
| Haftfähigkeit auf Beton: | 0,8 N/mm2 |  |
| Schichtdicke: | 15 mm |  |
| Korngröße: | 0,30 mm |  |
| Verdünnung: | Wasser. Wird normalerweise unverdünnt verwendet |  |
| Reinigung von Werkzeug etc.: | Wasser |  |

Umwelt und Sicherheit:			Sicherheitsregeln 1993: 00-1

2008-11-11/lema

Die Flügger Gruppe

Flügger Beratung, Islevdalvej 151, DK-2610 Rødovre    Telefon +45 7630 3380    Fax: +45 7630 3389

Immer sicherstellen, dass dieses Produktmerkblatt die späteste Ausgebung ist. Die Produkteigenschaften können sich mit der technologischen Entwicklung ändern. Alle Auskünfte sind auf geltendem Gesetz, Laboratoriumsprüfungen und praktischer Erfahrung basiert.