# MERKBLATT

Oktober 2006, ersetzt September 2005

PRODUKTNAME	Flügger Tiefgrund				(Flügger Forankringsgrunder)

# PRODUKTBESCHREIBUNG

Typ: Akryl Dispersion Tiefgrund

Flügger Tiefgrund ist von einem mikrodispergiertem Acrylplast-Bindemittel mit besonders gutem Eindringungsvermögen hergestellt. Das Produkt ist bläulich aber trocknet farblos auf.

Ist alkalibeständig und leistet effektive Verankerung auf leicht abfärbenden und saugenden Untergrund.

# PRODUKTVERWENDUNG

Wird innen für Grundierung von Baumaterialien wie z.B. Gipskarton, Leichtbeton, Kalksandstein, Ziegel, Zementfiberplatten, Putz und Beton sowie Spachtelmasse verwendet.

Die Unterlage muss rein, trocken, tragfähig und für Malerbehandlung geeignet sein. Kräftig abkommenden Untergrund reinigen.

Gleichmäßig auftragen, am besten mit Quast, alternativ Malerroller. Die Oberfläche darf nach der Auftragung nicht blank erscheinen.

Mindesttemperatur bei Auftragung und Trocknen/Erhärtung: 5( C. Luftfeuchtigkeit Maximum 80 % RF.

Wird normalerweise unverdünnt verwendet, aber bei Vorbehandlung vor Tapezierung auf leicht saugende Oberflächen, z.B. neuen Putz, mit Wasser 1:1 verdünnen.

NB! Bei Abreinigung von alter Tapete oder Wandbekleidung und Verklebung von neuer, wird Grundierung mit Tiefgrund zusammen mit Liem-/Kleisterresten das Risiko von Übergrundierung mitführen.

TECHNISCHE DATEN

| Spez. Gewicht: | 1,02 kg/Liter |
| --- | --- |
| Füllstoff: | Gew.%: 17 Vol.%: 15 |
| Ergiebigkeit: | 3-7 m²/Liter abhängig von dem Saugen des Untergrundes |
| Auftragungstemperatur: | Mindesttemperatur bei Auftragung und Trocknen/Erhärtung: +5( C. Max. Luftfeuchtigkeit 80 % RF. |
| Trockenzeit bei 20°C, 60 % RF: | Berührungstrocken: | 1 Stunde |
|  | Trocken für Wiederbehandlung: | 6 Stunden |
|  | Durchgehärtet: | Mehrere Tage |
| Verdünnung: | Wasser |
| Reinigung von Werkzeug etc.: | Wasser |

Umwelt und Sicherheit:			Sicherheitsregeln 1993: 00-1

2007-12-20/lema

Die Flügger Gruppe

Flügger Beratung, Islevdalvej 151, DK-2610 Rødovre    Telefon +45 7630 3380    Fax: +45 7630 3389

Immer sicherstellen, dass dieses Produktmerkblatt die späteste Ausgebung ist. Die Produkteigenschaften können sich mit der technologischen Entwicklung ändern. Alle Auskünfte sind auf geltendem Gesetz, Laboratoriumsprüfungen und praktischer Erfahrung basiert.